STRATO DI SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

DAKU FLT 800, geotessile non-tessuto, di colore bianco, costituito da fibre di poliestere, stabilizzato ai raggi UV, ottenuto mediante agugliatura, calandrato, senza collanti leganti chimici o materiale da riciclo. Imputrescibile, resistente ai microrganismi, ha funzione di filtro, separazione, protezione meccanica, accumulo idrico e contribuisce alla riduzione dei coefficienti di deflusso delle coperture.

Caratteristiche tecniche:

| - Dimensioni rotolo |  | 2,00 x 30 m (60 mq) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Massa areica |  | 800 gr/mq (+/-10%) | (EN ISO 9864) |  |
| - Spessore materiale a 2kPa |  | 3,50 mm (+/-20%) | (EN ISO 9863-1) |  |
| Resistenza a trazione: |  |  |  |  |
| longitudinale |  | 6,5 Kn/m (-10%) | (EN ISO 10319) |  |
| trasversale |  | 9,0 Kn/m (-10%) | (EN ISO 10319) |  |
| - Allungamento a rottura: |  |  |  |  |
| longitudinale |  | 80% (+/-30%) | (EN ISO 10319) |  |
| trasversale |  | 90% (+/-30%) | (EN ISO 10319) |  |
| - Resistenza al punzonamento statico CBR |  | 1,80 KN (-10%) | (EN ISO 12236) |  |
| - Resistenza al punzonamento dinamico |  | 2 mm (+20%) | (EN ISO 13433) |  |
| - Resistenza al punzonamento piramidale statico | 550 N (-20%) |  |  | (EN 14574) |
| - Indice di velocità VIH=50 |  | 20 mm/s (-30%) | (EN ISO 11058) |  |
| - Permeabilità nel piano |  | 8,0x10-3 l/ms (-30%) | (EN ISO 12958) |  |
| - Apertura caratteristica dei pori d = 90% |  | 0,035 mm (+/-30%) | (EN ISO 12956) |  |
| - Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) |  | minimo 25 anni | (EN ISO 12956) |  |

Posa a secco, sormontando i teli di ca. 10cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore degli elementi DAKU DRAIN, FSD o degli eventuali massetti protettivi o pavimentazioni.

mq ca. 0,00