ELEMENTO DI SUPPORTO AL TRATTENIMENTO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU GRID 4, geogriglia di rinforzo in polipropilene, biorientata ad apertura quadrangolare di colore nero, prodotta con sistema di co-estrusione e stiro biassiale. Utilizzata nelle stratigrafie di copertura a verde pensile DAKU con inclinazioni variabili da 15° a 25° (+/-15%) come elemento di base per sostenere, al quale agganciare i sistemi di trattenimento DAKU GEO (75 e 100) per il contenimento del substrato DAKU ROOF SOIL.

Caratteristiche tecniche:

| - apertura MD (longitudinale) | 40 mm | (valori tipici) |
| --- | --- | --- |
| - apertura TD (trasversale) | 27 mm | (valori tipici) |
| - resistenza 2% di allungamento | 10,50 KN/m | ISO 10319 |
| - resistenza 5% di allungamento | 21,00 KN/m | ISO 10319 |
| - resistenza a trazione | 30.00 KN/m | ISO 10319 |
| - allungamento a snervamento | 11.0% (MD), 10.0% (TD) | ISO 10319 |

Posa a secco sopra gli strati di stabilizzazione DAKU STABILFILTER, prima della posa degli elementi di trattenimento DAKU GEO alla quale vengono fissati con fascette in nylon, prima della posa del substrato. Deve essere opportunamente ancorata in sommità alla falda o ai punti intermedi se necessari, presenti lungo la stessa.

mq ca. 0,00