STRATO DI TRATTENIMENTO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU GEO 75, strutture alveolari anti-erosive di colore verde, costituite da celle ovoidali tridimensionali, realizzate in polietilene mediante estrusione in continuo, senza successive saldature; stabilizzate ai raggi UV. Struttura monolitica molto resistente a trazione, di altezza 75 mm, dalla forma “circa esagonale”, è necessaria nelle stratigrafie DAKU per coperture a verde pensile con inclinazioni variabili da 15° a 25° (+/-15%) per consentire il trattenimento dei substrati DAKU ROOF SOIL in misura di 75 mm “assestati”, evitandone lo scivolamento, contrastando i fenomeni di scivolamento e ruscellamento superficiale in mancanza di vegetazione diffusa e radicata.

Caratteristiche tecniche:

| - altezza delle celle | 75 mm | (valori tipici) |
| --- | --- | --- |
| - diametro interno delle celle | 300 mm | (valori tipici) |
| - spessore pareti | 1,00 mm. | ISO 9863 |
| - peso unitario | 0,80 kg/mq | ISO 9864 |
| - larghezza pannelli espansi | 5,00 m |  |
| - lunghezza pannelli espansi | 10,00 m |  |
| - Resistenza massima alla trazione | 1.20 KN/striscia | ISO 13319 |
| - Allungamento al picco | 15% | ISO 13319 |
| - Resistenza a taglio delle giunzioni | 0,80 KN/giunzione | ISO 13246 |
| - Resistenza a sbucciatura delle giunzioni | 0.35 KN/giunzione | ISO 13246 |

Posa a secco sopra la geogriglia di supporto DAKU GRID 5 al quale è fissata mediante fascette in nylon, oppure direttamente sopra agli strati di stabilizzazione e filtro DAKU STABILFILTER, qualora la conformazione e la pendenza della copertura lo consenta. Il successivo riempimento delle celle con substrato DAKU ROOF SOIL dovrà avvenire in maniera graduale partendo dal basso, favorendo la costipazione all’interno delle stesse; si consiglia una bagnatura per accelerarne l’assestamento.

mq ca. 0,00