CAPITOLATO “DAKU ESTENSIVO IRRIGA”

STRATIGRAFIA TIPO

|  | LEGENDA: 1 Solaio pendenziato 2 Manto impermeabile antiradice 3 DAKU FSD IRRIGA [80 mm] 4 DAKU CAMINI CAPILLARI 5 DAKU STABILFILTER SFE [1,30 mm] 6 DAKU ROOF SOIL 2 [80 mm] 7 Miscela di sedum 8 Sistema di alimentazione bacino IRRIGA |
| --- | --- |

Realizzazione di Sistema DAKU a Tetto Verde "IRRIGA ESTENSIVO" con finitura vegetale a Sedum conforme alle prescrizioni della UNI 11235/2015. Il sistema, da istallare su stratigrafia impermeabile antiradice dovrà soddisfare i seguenti parametri di efficienza e sostenibilità:

- Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) non superiore a 16,00 cm ca.

- Spessore minimo del substrato assestato non inferiore a 8,00 cm ca.

- Peso a saturazione con substrato a pF1 (escluso vegetazione) non superiore a 115,00 kg/mq

- Volume d’aria del sistema a pF1 non inferiore a 44,00 l/mq

- MT (massima acqua trattenuta dal sistema) non inferiore a 46,00 l/mq

- CI (contenuto intermedio = acqua trattenuta da materiali porosi a pF 2) non inferiore a 29,00 l/mq

- PA (punto appassimento = acqua substrato pF 4,2) non superiore a 4,00 l/mq

- ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) non inferiore a 42,00 l/mq

- UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT) non inferiore a 0,91

- APD (acqua a potenziale decrescente = CI-PA) non inferiore a 25,00 l/mq

- EF (rapporto di efficienza = APD/ATD) non inferiore a 0,60

- Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235:2015 - test FLL) non superiore a 0,36

La soluzione DAKU ESTENSIVO IRRIGA comprende il sistema brevettato DAKU IRRIGA.

Il sistema DAKU ESTENSIVO IRRIGA è costituito da:

- Strato di protezione meccanica, elemento drenante e di accumulo idrico: DAKU FSD IRRIGA, in polistirene espanso sinterizzato, con massa grezza 25 kg/mc ca, dimensioni mm 800 x1250, spessore 80 mm, capacità di accumulo idrico pari a 11,3 lt/mq ca., capacità drenante sul piano a 20 kPa (i=0.01) non inferiore a 1,50 lt/ms; capacità drenante verticale non inferiore a 0,85 lt/mqs; Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico non inferiore a 22,5 lt/mq. Il pannello DAKU FSD IRRIGA, oltre alle funzioni sopra descritte rappresenta il supporto per il sistema DAKU IRRIGA (Brevettato) che comprende due bacini di raccolta dell’acqua di irrigazione, 8 percorsi preferenziali per l’alimentazione dei pozzetti di alloggio dei camini capillari, 8 camini capillari costituiti da cilindri in polimeri sintetici per la risalita capillare bilanciata dell’acqua di irrigazione.

- Elemento filtrante: DAKU STABILFILTER SFE, geotessile stabilizzante in fibre di polipropilene, spessore mm 1,35 (a 2kPa) dal peso di 220 gr/mq (+/-10%). Indice di velocità VIH=50 di 85 mm/s (-30%), con apertura caratteristica dei pori d=90% di 0.08 mm (+/-30%).

- Strato colturale: DAKU ROOF SOIL 2 costituito da DAKU KOMPOST e mix di inerti vulcanici, avente una granulometria entro i limiti definiti dal fuso granulometrico della UNI 11235/2015 e dalla massa volumica apparente secca compresa tra 650 e 750 kg/mc, un peso a saturazione di campo inferiore a 1.072 kg/mc, PH compreso tra 7/8, CSC non inferiore a 16,3 meq/100g, capacità di ritenzione idrica (a pF 0.7) non inferiore a 40% v/v, acqua disponibile non inferiore a 30% v/v; posa in ragione di 8cm assestati.

- Fertilizzante di completamento: DAKU PLUS-E a lento e graduale rilascio dei nutrienti, in granuli ricoperti, in ragione di 8 gr/mq x ogni cm di substrato; Azoto Totale 14%, Anidride Fosforica (solubile acqua) 13,4%, Ossido di Potassio 12%.

- Strato vegetale: DAKU SEDUM TALEA costituito da erbacee perenni tappezzanti; la miscela in talee, è composta da diverse specie di Sedum in proporzioni e lunghezze variabili; messa a dimora in ragione di minimo 80 gr/mq.

- Fasce di zavorramento: strato di protezione e drenaggio perimetrale di sicurezza (largh. cm 50 ca.) in ghiaia tonda, lavata, di granulometria 20 - 30 mm, per uno spessore massimo pari a quello del substrato stabilizzato.

Tutti i prodotti DAKU impiegati sono conformi ai requisiti previsti dalla UNI 11235/2015. La Certificazione di efficienza e sostenibilità del sistema verrà rilasciata unicamente se saranno osservate le indicazione di DAKU Srl relativamente ai materiali impiegati e alle metodologie di posa.