STRATO DI CONSOLIDAMENTO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU GRID 3, geogriglia di rinforzo in polipropilene, biorientata ad apertura quadrangolare di colore nero, prodotta con sistema di co-estrusione e stiro biassiale. Utilizzata nelle stratigrafie di copertura a verde pensile DAKU con inclinazioni variabili da 10° a 15° (+/-15%) per rafforzare la stabilizzazione del substrato; la struttura tridimensionale consente un’ottima interazione con i substrati incrementandone in maniera sostanziale il comportamento, ampliato anche dall’azione di aggrappo degli apparati radicali della vegetazione

Caratteristiche tecniche:

| - spessore “filo” | 1,50 mm (TD), 4,00 mm (MD) | (valori tipici) |
| --- | --- | --- |
| - spessore “nodo” | 6,00 mm | (valori tipici) |
| - apertura maglie | 30 x 30 mm | (valori tipici) |
| - resistenza invecchiamento | 100% | EN 12224 |
| - rigidezza al 0,5% allungamento | 550 KN/m (MD), 350 KN/m (TD) | ISO 10319 |
| - coefficiente di attrito apparente | 1,25 (valore tipico) | ISO 13738 |

Posa a secco eseguita in concomitanza della stesura dei susbstrati DAKU ROOF SOIL, a metà circa del loro spessore. Eventuali giunzioni sono realizzate mediante legature tra le maglie della rete. E’ consigliata la bagnatura del substrato ad ultimazione della posa per migliorarne l’aderenza

mq ca. 0,00