CAPITOLATO “DAKU INTENSIVO STANDARD”

STRATIGRAFIA TIPO

|  | LEGENDA: 1 Solaio pendenziato 2 Manto impermeabile antiradice 3 DAKU FSD 20 [82 mm] 4 DAKU STABILFILTER SFI [1,50 mm] 5 DAKU ROOF SOIL 1 [130 mm] 6 DAKU MIX SEMINA [20 mm] 7 Prato seminato 8 Impianto di irrigazione a pioggia |
| --- | --- |

Realizzazione di Sistema DAKU a Giardino Pensile "INTENSIVO STANDARD" con finitura vegetale a prato, conforme alle prescrizioni della UNI 11235/2015. Il sistema, da istallare su stratigrafia impermeabile antiradice dovrà soddisfare i seguenti parametri di efficienza e sostenibilità:

- Spessore assestato del sistema (escluso vegetazione) non superiore a 23,00 cm ca.

- Spessore minimo del substrato assestato non inferiore a 15,00 cm ca.

- Peso a saturazione con substrato a pF1 (escluso vegetazione) non superiore a 197,00 kg/mq

- Volume d’aria del sistema a pF1 non inferiore a 62,50 l/mq

- MT (massima acqua trattenuta dal sistema) non inferiore a 83,50 l/mq

- CI (contenuto intermedio = acqua trattenuta da materiali porosi a pF 2) non inferiore a 60,50 l/mq

- PA (punto appassimento = acqua substrato pF 4,2) non superiore a 13,50 l/mq

- ATD (acqua totale disponibile = MT-PA) non inferiore a 70,00 l/mq

- UT (rapporto di utilizzabilità = ATD/MT) non inferiore a 0,84

- APD (acqua a potenziale decrescente = CI-PA) non inferiore a 47,00 l/mq

- EF (rapporto di efficienza = APD/ATD) non inferiore a 0,67

- Coefficiente deflusso del sistema (certificato secondo UNI11235:2015 - test FLL) non superiore a 0,30

Il sistema è provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD (Environmental Product Declaration) di tipo III in conformità alle normative internazionali ISO 14025:2010 ed EN 15804:2012+A2:2019. EPD International System registration number: S-P-02550 - https://www.environdec.com/library/epd2550

Il sistema DAKU INTENSIVO STANDARD PRATO SEMINATO è costituito da:

- Strato di protezione meccanica, elemento drenante e di accumulo idrico: DAKU FSD 20, in polistirene espanso sinterizzato, con massa grezza 25 kg/mc ca, spessore 82 mm e capacità di accumulo idrico pari a 13,1 lt/mq ca. Capacità drenante sul piano a 20 kPa (i=0.01) non inferiore a 1,44 lt/ms; Capacità drenante verticale non inferiore a 0,73 lt/mqs; Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico non inferiore a 21,5 lt/mq.

- Elemento filtrante: DAKU STABILFILTER SFI, geotessile stabilizzante in fibre di polipropilene, spessore mm 1,50 (a 2kPa) dal peso di 260 gr/mq (+/-10%). Indice di velocità VIH=50 di 75 mm/s (-30%), con apertura caratteristica dei pori d=90% di 0.07 mm (+/-30%).

- Strato colturale: DAKU ROOF SOIL 1 costituito da DAKU KOMPOST e mix di inerti vulcanici, avente una granulometria entro i limiti definiti dal fuso granulometrico della UNI 11235/2015 e dalla massa volumica apparente secca compresa tra 700 e 800 kg/mc, un peso a saturazione di campo inferiore a 1.175 kg/ mc, PH compreso tra 7/8, CSC non inferiore a 18,4 meq/100g, capacità di ritenzione idrica (a pF 0.7) non inferiore a 45% v/v, acqua disponibile non inferiore a 35% v/v; posa in ragione di 13 cm assestati.

- Strato colturale di allettamento: DAKU MIX SEMINA costituito da DAKU KOMPOST e mix di inerti vulcanici fini, avente una granulometria entro i limiti definiti dal fuso granulometrico della UNI 11235/2015 e dalla massa volumica apparente secca compresa tra 850 e 950 kg/mc, un peso a saturazione di campo inferiore a 1.552 kg/mc, PH compreso tra 6/7, CSC non inferiore a 19,1 meq/100g, capacità di ritenzione idrica (a pF 0.7) non inferiore a 50% v/v, acqua disponibile non inferiore a 44% v/v; posa in ragione di 3cm al momento del’impianto.

- Fertilizzante di completamento: DAKU PLUS-I a lento e graduale rilascio dei nutrienti, in granuli ricoperti, in ragione di 5 gr/mq x ogni cm di substrato; Azoto Totale 13%, Anidride Fosforica (solubile acqua) 20,7%, Ossido di Potassio 9%.

- Strato vegetale: formazione di manto erboso mediante semina di miscuglio di graminacee, compreso livellamento, rullatura e concimazione “starter” di base.

- Impianto irriguo: sistema automatico programmabile, a pioggia con irrigatori statici o dinamici.

Tutti i prodotti DAKU impiegati sono conformi ai requisiti previsti dalla UNI 11235/2015. La Certificazione di efficienza e sostenibilità del sistema verrà rilasciata unicamente se saranno osservate le indicazioni di DAKU Srl relativamente ai materiali impiegati e alle metodologie di posa.