STRATO DI SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

DAKU FLT 300, geotessile non-tessuto, di colore bianco, costituito da fibre di poliestere, stabilizzato ai raggi UV, ottenuto mediante agugliatura, calandrato, senza collanti leganti chimici o materiale da riciclo. Imputrescibile, resistente ai microrganismi, ha funzione di filtro, separazione, protezione meccanica.

Caratteristiche tecniche:

| - Dimensioni rotolo | 2,00 x 50 m (100 mq) |  |
| --- | --- | --- |
| - Massa areica | 300 gr/mq (+/-10%) | (EN ISO 9864) |
| - Spessore materiale a 2kPa | 1,60 mm (+/-20%) | (EN ISO 9863-1) |
| Resistenza a trazione: |  |  |
| longitudinale | 2,5 Kn/m (-10%) | (EN ISO 10319) |
| trasversale | 2,7 Kn/m (-10%) | (EN ISO 10319) |
| - Allungamento a rottura: |  |  |
| longitudinale | 50% (+/-30%) | (EN ISO 10319) |
| trasversale | 60% (+/-30%) | (EN ISO 10319) |
| - Resistenza al punzonamento statico CBR | 0,50 kN (-10%) | (EN ISO 12236) |
| - Resistenza al punzonamento dinamico cone drop | 40 mm (+20%) | (EN ISO 13433) |
| - Resistenza al punzonamento piramidale statico | 250 N (-20%) | (EN 14574) |
| - Indice di velocità VIH=50 | 60 mm/s (-30%) | (EN ISO 11058) |
| - Apertura caratteristica dei pori d = 90% | 0,055 mm (+/-30%) | (EN ISO 12956) |
| - Capacità di flusso nel piano | 2,7x10-3 l/ms (-30%) | (EN ISO 12958) |
| - Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) | minimo 25 anni | (EN ISO 12956) |

Posa a secco sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di ca. 10cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore degli elementi DAKU DRAIN, FSD o degli eventuali massetti protettivi o pavimentazioni.

mq ca. 0,00