STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU FSD PARK, pannelli rigidi ad alta densità, in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da rigenerato), - Massa grezza 35 kg/mc, conformi alla Norma UNI EN 13163, e scarsamente infiammabili. DAKU FSD PARK è utilizzato come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile carrabili al traffico veicolare leggero.

Caratteristiche tecniche:

| - Dimensioni | 1000 x 1250 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - Spessore | 80 mm |  |
| - Massa grezza | 35 Kg/mc (+/-10%) |  |
| - Capacità massima di accumulo idrico | 20,3 litri/mq ca. |  |
| - Battente tra pelo libero dell’acqua e filtro | 13 mm |  |
| - Capacità drenante sul piano (pendenza 1,5%) | 0,35 l/ms |  |
| - Capacità drenante sul piano (pendenza 3%) | 0,46 l/ms |  |
| - Capacità drenante verticale | 0,73 l/mqs | (EN ISO 11058) |
| - Classe di infiammabilità | E | (EN 13051) |

Posa a secco dei pannelli DAKU PARK sopra l’elemento di protezione e drenaggio DAKU DRAIN G450 e riempimento successivo delle celle di accumulo con DAKU lapillo.

mq ca. 0,00