[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image1.jpg]

STRATO DI PROTEZIONE E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di:
DAKU DRAIN 50, pannelli rigidi ad alta densità, in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da rigenerato), - Massa grezza 50 kg/mc, scarsamente infiammabili. DAKU DRAIN 50 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del manto impermeabile (non necessita di strato di separazione) e come strato di drenaggio per la realizzazione di coperture a verde pensile.

Caratteristiche tecniche:
	- Dimensioni
	1000 x 1250 mm
	

	- Spessore
	47 mm
	

	- Massa grezza
	50 Kg/mc (+/-10%)
	

	- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01

  con supporto rigido/rigido (opzione R/R)
	
	

	       longitudinale
	1,46 l/ms
	(EN ISO 12958)

	       trasversale
	1,44 l/ms
	(EN ISO 12958)

	- Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1
  con supporto rigido/rigido (opzione R/R)
	
	

	       longitudinale
	4,95 l/ms
	(EN ISO 12958)

	       trasversale
	4,90 l/ms
	(EN ISO 12958)

	- Capacità drenante verticale
	14,74 l/mqs
	(EN ISO 11058)

	- Altezza piedini di appoggio
	20 mm
	

	- Quantità piedini di appoggio
	252 pz
	

	- Superficie di appoggio
	2.052 cmq/mq
	

	- Classe di infiammabilità
	E
	(EN 13051)


Posa a secco dei pannelli DAKU DRAIN 50 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile.

mq ca. 0,00
	[image: image2.jpg]

	Daku Italia s.r..l.

PMI INNOVATIVA 

	
	Sede legale ed amministrativa
Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy
Tel: +39  0421 51864 

www.daku.it
	daku@daku.it
P.I. / C.F.  02972700278 

REA. N.   VE 270000
	Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16

47121 Forlì (FC) – Italy

Tel: +39  0543 480496
	Via Bruno Buozzi 1

10082 Cuorgnè (TO) – Italy

Tel: +39 344 3415605
	[image: image3.jpg]





[image: image3.jpg]

[image: image4.jpg]


