ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

DAKU STABILFILTER SFI, geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene, - Spessore mm 1,50 (EN 9863-1) ottenuto mediante agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. DAKU STABILFILTER SFI è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come di strato di separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-stoccaggio idrico DAKU DRAIN e DAKU FSD e l’inerte DAKU LAPILLO o il substrato DAKU ROOF SOIL per soluzioni di rinverdimento Intensive; ripartisce e rilascia uniformemente l’acqua contenuta nella riserva idrica consentendone un assorbimento graduale al substrato DAKU ROOF SOIL.

Caratteristiche tecniche:

| - Dimensioni rotolo | 2,00 x 50 m (100 mq) |  |
| --- | --- | --- |
| - Massa aerica | 260 gr/mq. (+/-10%) | (EN ISO 9864) |
| - Spessore materiale a 2kPa | 1,50 mm (+/-20%) | (EN ISO 9863-1) |
| - Resistenza a trazione: |  |  |
| longitudinale | 21 Kn/m (-10%) | (EN ISO 10319) |
| trasversale | 21 Kn/m (-10%) | (EN ISO 10319) |
| - Allungamento a rottura: |  |  |
| longitudinale | 65% (+/-30%) | (EN ISO 10319) |
| trasversale | 70% (+/-30%) | (EN ISO 10319) |
| - Deformazione al carico di esercizio, Long. - Trasv: | <20% |  |
| - Resistenza al punzonamento statico CBR | 3.200 N (-10%) | (EN ISO 12236) |
| - Resistenza al punzonamento dinamico cone drop | 14 mm (+20%) | (EN ISO 13433) |
| - Indice di velocità VIH=50 | 75 mm/s (-30%) | (EN ISO 11058) |
| - Capacità di Flusso nel piano | 2,30 x 10-3 l/ms (-30%) | (EN ISO 12958) |
| - Apertura caratteristica dei pori d = 90% | 0,07 mm (+/-30%) | (EN ISO 12956) |
| - Resistenza all’ossidazione (previsione durabilità) | minimo 25 anni | (EN ISO 12956) |

Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui verticali della copertura per un altezza pari a quella dello spessore del l’inerte DAKU LAPILLO o del substrato DAKU ROOF SOIL.

mq ca. 0,00