ELEMENTO DI SUPPORTO ALLA ZAVORRA

Fornitura e posa in opera di:

DAKU GRID 5, geogriglia di rinforzo in polipropilene, biorientata ad apertura quadrangolare di colore nero, prodotta con sistema di co-estrusione e stiro biassiale: la struttura a geogriglie biorientate caratterizzate da dimensioni rilevanti in tutte le tre direzioni principali, con nervature particolarmente spesse e a sezione concava, consente una ripartizione dei carichiuniforme. Utilizzata nelle stratigrafie DAKU per la posa del sistema anticaduta DAKU SAFETY POINT, del quale ne costituisce parte del supporto funzionale.

Caratteristiche tecniche:

| - spessore filo | 2.00 mm (TD), 3.50 mm (MD) | (valori tipici) |
| --- | --- | --- |
| - spessore nodo | 7,00 mm | (valori tipici) |
| - apertura maglie | 55 mm | (valori tipici) |
| - resistenza invecchiamento | 100% | EN 12224 |
| - rigidezza al 0.5% allungamento (L) | 900 – 600 KN/m | ISO 10319 |

Posa a secco sopra gli elementi DAKU DRAIN, FSD, prima della posa degli strati di stabilizzazione e filtro DAKU STABILFILTER, sarà debitamente serrata tra piastra di base-palo e la contropiastra in acciaio del Sistema DAKU SAFETY POINT.

mq ca. 0,00