[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image4.jpg]




. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

DAKU SF IRRIGA, geotessile non-tessuto in fibre da fiocco di polipropilene di colore nero, ottenuto mediante agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. Spessore 0,70mm (EN 9863-1) e massa aerica di 140gr/mq (EN ISO 9864) oltre alla funzione di filtro e stabilizzazione, permette di distribuire, ripartire e rilasciare uniformemente l'acqua contenuta nella riserva idrica attraverso i camini capillari del sistema DAKU IRRIGA consentendone un assorbimento controllato al substrato DAKU ROOF SOIL.

Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui verticali della copertura per un'altezza pari a quella dello spessore dell’inerte DAKU LAPILLO o del substrato DAKU ROOF SOIL.

mq ca. 0,00
	[image: image2.jpg]

	Daku Italia s.r..l.

PMI INNOVATIVA 

	
	Sede legale ed amministrativa
Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy
Tel: +39  0421 51864 

www.daku.it
	daku@daku.it
P.I. / C.F.  02972700278 

REA. N.   VE 270000
	Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16

47121 Forlì (FC) – Italy

Tel: +39  0543 480496
	Via Bruno Buozzi 1

10082 Cuorgnè (TO) – Italy

Tel: +39 344 3415605
	[image: image3.jpg]





[image: image3.jpg]

[image: image4.jpg]