SUBSTRATO DI COLTURA

Fornitura e posa in opera di:

DAKU ROOF SOIL 1 IRRIGA, substrato pre-confezionato leggero composto da un mix di inerti di origine vulcanica in diverse specifiche quantità e granulometrie (lapillo di lava, pietra pomice) oltre che sostanza organica, costituita da un ammendante compostato misto DAKU KOMPOST; il substrato DAKU ROOF SOIL 1 IRRIGA è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è esente da sostanze tossiche e microrganismi dannosi (larve, nematodi). Adatto per l’utilizzo su coperture a giardino pensile, le sue caratteristiche fisico – chimiche consentono la messa a dimora e lo sviluppo di essenze arboree, arbustive, tappezzanti e tappeti erbosi, in spessori contenuti.

Caratteristiche tecniche:

| - Massa volumica apparente secca | 800-900 Kg/mc | (UNI EN 13041) |
| --- | --- | --- |
| - Peso a potenziale saturazione | 1.528 kg/mc | (UNI EN 13041) |
| - Peso a saturazione di campo | 1.282kg/mc |  |
| - Fuso granulometrico | limiti UNI 11235 | (UNI EN 15428:2008) |
| - Velocità di infiltrazione | >30 mm/min | (DIN 18035-4) |
| - Riduzione del volume alla compressione | < 10% | (DIN 18035-4) |
| - Valore Ph | 7-8 | (UNI EN 13037) |
| - Conducibilità elettrica | 7 mS/m | (UNI EN 13038) |
| - Capacità di scambio cationico | 15,5 meq/100g | (DM 13/09/1999) |
| - Sostanza organica | ≤ 40 g/litro s.s. | (UNI EN 13039) |
| - Porosità totale | ≥ 60 % v/v | (UNI EN 13041) |
| - Capacità di ritenzione idrica a pF 0,7 | ≥ 40 % v/v | (UNI EN 13041) |
| - Volume d’aria a pF 1,0 | 20-30 % v/v | (UNI EN 13041) |
| - Acqua disponibile | > 35 % v/v | (UNI EN 13041) |

* DAKU ROOF SOIL 1 IRRIGA è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione che non costituiscono vincolo contrattuale.

Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER per uno spessore di …… cm assestati. Per consentire la corretta radicazione dei prati “seminati” deve essere integrato superficialmente, per uno spessore pari a ca. il 20% dello spessore complessivo, con il formulato di allettamento, DAKU MIX SEMINA. Prima della messa a dimora della vegetazione, deve essere integrato con il formulato nutrizionale di completamento DAKU PLUS INTENSIVO in ragione di 5 gr/mq per ogni cm di spessore del substrato posato.

Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1 mc.

Il materiale sarà fornito sfuso.

Il materiale sarà fornito in sacchetti da 33LT.

mc ca. 0,00