STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE

Fornitura e posa in opera di:

DAKU DRAIN G450, geocomposito drenante, composto da un anima drenante costituita da una georete in HDPE con struttura a due ordini di filamenti ad alto indice dei vuoti, accoppiato su ambo i lati con geotessili non tessuto (PP) da 120-140 gr/mq. La georete con capacità drenante e i geotessili ad azione filtrante, consentono la realizzazione di un sistema drenante dall’elevata resistenza a compressione, protettivo, leggero e funzionale di - Spessore contenuto. Utilizzato come elemento di protezione meccanica e drenaggio verticale nei perimetri impermeabilizzati delle coperture a giardino pensile, oppure come elemento drenante per aree pavimentate, pedonali e/o carrabili al di sotto di massetti o cordolature e muretti di contenimento.

Caratteristiche tecniche:

| - Spessore (a 20 kPa) | 5,0 mm. (+/-10%) | (EN ISO 9863) |
| --- | --- | --- |
| - Massa areica | 710 gr/mq (+/-10%) | (EN ISO 9864) |
| - Resistenza a trazione longitudinale | 15,50 KN/m | (EN ISO 10319) |
| - Allungamento longitudinale | 60% | (EN ISO 10319) |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 | 0,032 l/ms | (EN ISO 12958) |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 | 0,10 l/ms | (EN ISO 12958) |

Posa a secco del geocomposito DAKU DRAIN G450 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un’ altezza pari a quella dello spessore del substrato o delle pavimentazioni. Qualora il DAKU DRAIN G450 venga utilizzato come drenaggio per aree pavimentate che determinano soluzione di continuità rispetto ad aree a verde adiacenti, occorre inserire il geocomposito, sotto gli elementi drenanti (DAKU DRAIN, DAKU FSD) con una sovrapposizione minima di 20 cm, per consentire il mantenimento del drenaggio in maniera unidirezionale e garantire lo smaltimento dell’acqua dalla copertura.

mq ca. 0,00