STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU FSD 10, pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da rigenerato), massa grezza 25 kg/mc, scarsamente infiammabili. DAKU FSD 10 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del manto impermeabile (non necessita di strato di separazione) e come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile.

Caratteristiche tecniche:

| - Dimensioni | 1000 x 1250 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - Spessore | 47 mm |  |
| - Massa grezza | 25 Kg/mc (+/-10%) |  |
| - Capacità massima di accumulo idrico | 5 litri/mq ca. |  |
| - Battente tra pelo libero dell’acqua e filtro | 5 mm |  |
| - Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico | 18,80 litri/mq |  |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 con supporto rigido/rigido (opzione R/R) |  |  |
| longitudinale | 1,46 l/ms | (EN ISO 12958) |
| trasversale | 1,44 l/ms | (EN ISO 12958) |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 con supporto rigido/rigido (opzione R/R) |  |  |
| longitudinale | 4,95 l/ms | (EN ISO 12958) |
| trasversale | 4,90 l/ms | (EN ISO 12958) |
| - Capacità drenante verticale | 14,74 l/mqs | (EN ISO 11058) |
| - Resistenza alla dispersione termica K | 0,53 mq x K/W |  |
| - Conducibilità termica | 0,034 W/mK | (UNI EN 12667) |
| - Altezza piedini di appoggio | 20 mm |  |
| - Quantità piedini di appoggio | 252 pz |  |
| - Superficie di appoggio | 2.052 cmq/mq |  |
| - Classe di infiammabilità | E | (EN 13051) |

Posa a secco dei pannelli DAKU FSD 10 direttamente sopra la stratigrafia termo.

mq ca. 0,00