STRATO DI DRENAGGIO E STOCCAGGIO IDRICO CONTROLLATO

Fornitura e posa in opera di:

DAKU FSD IRRIGA, pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco (prodotti con materia prima vergine esente da rigenerato), massa grezza 25 kg/mc e scarsamente infiammabili. DAKU FSD IRRIGA è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015 ed è utilizzato come protezione meccanica del manto impermeabile (non necessita di strato di separazione) e come strato di drenaggio e stoccaggio idrico per la realizzazione di coperture a verde pensile. Il pannello DAKU FSD IRRIGA, oltre alle funzioni sopra descritte rappresenta il supporto per il sistema DAKU IRRIGA (Brevettato) che comprende due bacini di raccolta dell’acqua di irrigazione, 8 percorsi preferenziali per l’alimentazione dei pozzetti di alloggio dei camini capillari, 8 camini capillari costituiti da cilindri in polimeri sintetici per la risalita capillare bilanciata dell’acqua di irrigazione.

Caratteristiche tecniche:

| - Dimensioni | 800 x 1250 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - Spessore | 80 mm |  |
| - Massa grezza | 25 Kg/mc (+/-10%) |  |
| - Capacità massima di accumulo idrico | 11,3 litri/mq ca. |  |
| - Volume d’aria libera con massimo accumulo idrico | 22,5 litri/mq |  |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 | 1,50 l/ms |  |
| - Capacità drenante verticale | 0,85 l/mqs | (EN ISO 11058) |
| - n. camini capillari | 8 a mq. |  |
| - Superficie di appoggio | 1.667 cmq/mq |  |
| - Classe di infiammabilità | E | (EN 13051) |

Posa a secco dei pannelli DAKU FSD IRRIGA direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabilebile.

mq ca. 0,00

. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE BACINO SECONDARIO – FSD IRRIGA

Fornitura e posa in opera di:

sistema di irrigazione composto da collettori in tubi in PVC rigido diametro 32 mm e derivazioni in tubazioni in PVC flessibile diametro 16 mm munite di erogatori autocompensanti a portata variabile che consentono di definire i volumi di erogazione dell’acqua di irrigazione per ogni singolo mq di superfice a verde. La tenuta idraulica delle condotte è garantita da giunture realizzate con giunti in PVC rigido e sistema di incollaggio appositamente sviluppato. L'impianto e' dotato di programmatore elettronico per il controllo di valvole a comando elettrico in 24 V a.c., completo di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V a.c., corpo in p.v.c. anticorrosione, con apertura manuale senza fuoriuscita di acqua discarico.

mq ca. 0,00