ELEMENTI DI SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

cordolo perimetrale DAKU TUFO 11 di altezza 11 cm, realizzato con blocco squadrato a forma di parallelepipedo, in fior di tufo.

Caratteristiche tecniche:

| - dimensioni | 11 x 11 x 37 cm (valori tipici) |  |
| --- | --- | --- |
| - tolleranza dimensionale | 3/5 % (valori tipici) |  |
| - peso blocco | 5/8 kg (variabile per assorbimento acqua) |  |

Posa a secco direttamente sugli strati di filtro DAKU Stabilfilter o allettati in concomitanza o a seguito della stesura del substrato DAKU ROOF SOIL.

pz ca. 0,00

ELEMENTI DI SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

cordolo perimetrale DAKU TUFO 15 realizzato con blocco squadrato a forma di parallelepipedo, in fior di tufo; può essere posato sia in orizzontale (H 11 cm) che posto in verticale (H 15 cm) se allettato.

Caratteristiche tecniche:

| - dimensioni | 11 x 15 x 37 cm (valori tipici) |  |
| --- | --- | --- |
| - tolleranza dimensionale | 3/5 % (valori tipici) |  |
| - peso blocco | 6/11 kg (variabile per assorbimento acqua) |  |

Posa a secco direttamente sugli strati di filtro DAKU Stabilfilter o allettati in concomitanza o a seguito della stesura del substrato DAKU ROOF SOIL.

pz ca. 0,00

ELEMENTI DI SEPARAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

cordolo perimetrale DAKU TUFO 20 realizzato con blocco squadrato a forma di parallelepipedo, in fior di tufo; può essere posato sia in orizzontale (H 11 cm) che posto in verticale (H 20 cm) se allettato.

Caratteristiche tecniche:

| - dimensioni | 11 x 20 x 37 cm (valori tipici) |  |
| --- | --- | --- |
| - tolleranza dimensionale | 3/5 % (valori tipici) |  |
| - peso blocco | 9/14 kg (variabile per assorbimento acqua) |  |

Posa a secco direttamente sugli strati di filtro DAKU Stabilfilter o allettati in concomitanza o a seguito della stesura del substrato DAKU ROOF SOIL.

pz ca. 0,00